一、布帘项目（安装位置：五层咨询室（三间）、十层会议室）
（一）布帘要求：
▲1、纤维含量：100%聚酯纤维；
▲2、单位面积质量：≥320g/m²；
3、厚度：≥0.60mm；
▲4、甲醛含量：<20mg/kg；
5、pH值：4.0-8.5；
6、异味：无；
7、可分解致癌芳香胺染料：<5mg/kg；
▲8、可萃取重金属含量：（砷、镉、钴、铬、铜、镍、铅、汞、六价铬等有害重金属）未检出或小于标准限值；
9、水洗尺寸变化率/%：经向≤±3.0，纬向≤±3.0；
10、含氯苯酚：≤0.05mg/kg；
11、致敏性分散染料：≤5mg/kg；
▲12、致癌染料：≤5mg/kg；
13、耐水色牢度：变色≥3级，粘色≥3级；
14、接缝滑移：径向≤3mm，纬向≤3mm；
15、起球性：≥4级；
▲16、耐磨性：≥30000次；
17、抑菌率：金黄色葡萄球菌≥70%，大肠杆菌≥70%，白色念球菌≥60%；
▲18、燃烧性能符合GB8624-2012B1级要求；
（二）铝合金轨道
1、超强度6063-T5浇注型材。表面烤漆处理，烤漆经过盐雾试验测试，保护等级达到10级。表面清洁，无皱纹、鼓泡、裂纹等可视性缺陷。封口采用合金材质，美观耐用。滑轮采用四轮运行结构让整体运行更平稳，顺滑，静音。
2、宽度：≥27mm
3、高度：≥23mm
4、壁厚：≥1.8mm
5、抗拉强度（RmMpa）:≥240
6、规定非比例延伸强度（Rp02Mpa）:≥215
7、断后伸长率：≥14%
8、韦氏硬度：≥15mm

二、卷帘项目（安装位置：1～12 层除布帘外的其他房间）
（一）遮光卷帘
▲1、纤维含量：100%聚酯纤维;
▲2、遮光率:≥100%；
▲3、单位面积质量:≥600g/㎡±5%;
4、厚度:≥0.6mm±5%;
▲5、密度:经向≥170根/10cm，纬向≥170根/10cm;
▲6、阻燃防火等级：阻燃B1级（GB8624-2012）及以上;
7、耐光色牢度：≥5级;
8、断裂强力：经向≥1200N，纬向≥1200N;
9、撕破强度：经向≥50N，纬向≥50N;
▲10、甲醛含量：≤20mg/kg;
▲11、可萃取重金属含量：（砷、镉、钴、铬、铜、镍、铅、汞、六价铬等有害重金属）未检出或小于标准限值。
（二）卷管
1、抗拉伸强度≥240RM/MPa,规定非比例延伸强度≥220Rp0.2/MPa,断后延伸率≤13.5﹪；
2、圆形铝合金挤压管材，管径55mm及以上，壁厚≥1.8mm，表面氧化处理永不生锈，抗弯能力强，保证4M范围内不产生弯曲变形。
（三）包边下杆
1、铝材表面氧化处理，外形尺寸约30mm*9mm，铝材截面厚度≥3.0mm,充分保证卷帘成品垂直挺刮度。
2、面料包裹式高频焊接技术焊接下杆，保证永不脱落，外表美观。（不露低杆，面料包边）底杆内部可增加配置重量，材质：6063-T5优质铝合金，无任何金属含量超标，面料包裹式高温焊接，保证永不脱落，外表美观。
（四）制头
1、制头：采用耐用加固聚合物（PBT）材质+30%PC +2.0mm厚镀锌钢板制成，防锈，耐磨、耐腐蚀，经久耐用，设有变速和抱闸装置，采用行星状排布齿轮传动系统，拉动轻便，手感顺滑，并能停止在任何位置，可承载20kg以上的重量，保证窗帘收放自如；
2、使用强度：疲劳测试≥20000次无异常。
3、拉珠：采用循环拉珠配套，无拉珠扣限位，采用尾端螺纹固定限位，无极调整上下限位，拉珠表面珠光喷涂。
（五）工艺
1、卷布全面展开，面料下垂长度须与窗台板平齐；此时卷管上卷布留有至少3圈；
2、面料切割采用超声波切割工艺，保证不起毛边。
3、下杆采用面料包边焊接工艺。
